**PNZ – IMPRÄGNIERGRUND L 118**

**PNZ Impregnační základ L 118**

* **Pro venkovní použití**
* **Prevence proti zamodrání a plísni na rozpouštědlové bázi**
* **Zlepšuje přilnavost a trvanlivost nátěru**

**Charakteristika:**PNZ Impregnační základ L je bezbarvý prostředek chránící před napadením houbami a plísněmi. Nátěr působí do hloubky, vyrovnává savost podkladu a zlepšuje přilnavost následných nátěrových vrstev. Zpevní dřevo, chrání je a snadno se brousí. Obsahuje rozpouštědla, používá se pouze do venkovního prostředí, po zaschnutí je bez odéru.

**Použití:**Veškeré dřevěné konstrukce z jehličnatých dřevin, které nejsou v kontaktu se zemí, např.: obložení, okna, parapety, zahradní domky, pergoly, skleníky, nářadí, zahradní nábytek, dveře, balkóny atd., vhodné i do vlhkých a mokrých prostor koupelen, saun. Prostředek není odolný proti UV záření a používá se jako základ pro PNZ vosky, oleje či lazury, případně pod ostatní běžné lazurovací nebo krycí nátěry. V obytných prostorech nepoužívat velkoplošně. Zabránit styku s potravinami, nápoji a krmivy. Zkoušeno podle DIN - EN 152 modrání, DIN - EN 113 houby.

**Zpracování:**

* Přípravek se nanáší na neošetřené, prachu zbavené a suché dřevo.
* Staré nátěry, tvořící souvislý film, je třeba beze zbytku odstranit.
* Teplota při práci i schnutí by měla být v rozmezí + 8°C až 30°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
* Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
* Použití produktu musí být provedeno vždy v kombinaci s následným vrchním nátěrem.
* Před započetím práce i během provádění nátěru důkladně promíchávat.

Přípravek se nanáší štětcem, poléváním nebo máčením jedenkrát ze všech stran.

**Doba schnutí:**Podle savosti dřeva, teploty a vlhkosti vzduchu přetíratelný za cca 12 hodin. V této době chránit před vlhkostí. U dřevin bohatých na obsažené látky, stejně tak při vysoké vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

**Spotřeba:** cca 100 - 120 ml/m2 , to znamená, že 1 litr vystačí na cca 8 – 12 m2 v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo hoblované dřevo). U drážkovaného dřeva se může spotřeba zvýšit (faktor 2-3). Při nižší spotřebě se snižuje trvanlivost nátěru.

**Čištění:** Nářadí čistit okamžitě po použití PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

**Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají trvanlivost

minimálně do roku 2020. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelít do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

**Složení:** Směs zušlechtěných přírodních olejů, izoalifáty, bezolovnatá bez kobaltová sušidla, pentanonoxim. Účinné látky: 0,5g/100g 3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat, 0,06g/100g Permethrin, 0,2g/100gTebuconazol. Držitel licence účinné látky Adler-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwarz.

**Upozornění:** H304 Při spolknutí a proniknutí přípravku do dýchacích cest, může způsobit smrtelné komplikace.

H410 Vysoce toxický pro vodní organizmy s dlouhodobou působností

EUH 066 Opakovaný kontakt s pokožkou způsobuje její vysychání a popraskání. Při práci používat ochranné nitrilové rukavice.

EUH208 Obsahuje 3 – Jod-2-propinylbutyl-carbamat. Může u citlivých osob způsobovat alergické reakce. Je vhodné používat při práci ochranné nitrilové rukavice.

EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

P273 Zamezte úniku do okolního prostředí.

P301 + 310 Při požití volejte lékaře nebo toxikologické pracoviště.

P331 Nevyvolávejte zvracení.

P391 Uniklý produkt seberte, zachyťte pomocí prostředků k tomu určených.

P405 Skladujte uzamčené.

Prostředek **obsahuje biocidní látky**. Před upotřebením je třeba seznámit se s produktem. Nepoužívat velkoplošně v obytných prostorech. Omítky, zdivo, beton, plast, kámen a jiné povrchy v blízkosti natíraného povrchu je vhodné z důvodů možného potřísnění zakrýt. Ošetřené dřevo skladovat před dalším zpracováním na nepropustném podkladu. Při broušení natřeného povrchu používat ochrannou masku. Nevhodný na včelí úly, skleníky (uvnitř) a vybavení saun. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nepoužívat nádoby určené pro potraviny. Při práci je třeba zajistit dostatečné větrání. Nevylévat do kanalizací a odpadních vod. Vyprázdněné obaly, případně ne zcela spotřebovaný produkt odevzdat na sběrná místa starých laků. ASN-Nr: 140603

Registrační číslo přípravku s obsahem biocidů ChemBiozidMeldeV: 66348

Použité nářadí a hadry nasáklé přípravkem jsou náchylné k samovznícení. Proto je třeba je uchovávat v dobře uzavřené nádobě nebo důkladně vyprat ve vodě.

**Balení:**0,75 l, 2,5 l, 5l

****